产品检验报告

编号：1002

| 供应商名称 | 安庆金田尼龙材料科技有限公司 |  | 产品名称 | BOPA |  | 生产批号 | 2110-01-139 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商地址 | 桐城市龙腾街道同祥南路8号 |  | 产品规格 | PA-15 |  | 生产日期 | 2021-10-09 |
| 生产商名称 | 安庆金田尼龙材料科技有限公司 |  | 定单号 | / |  | 检验日期 | 2021-10-11 |
| 执行标准 | GB/T20218-2021 |  | 此批送货数量 |  |  | 检验抽样量 | 15% |
| 检 验 项 目 |  |  | 标 准 要 求 | 检 验 结 果 |  |  | 单 项 结 论 |
| 外 观 | 污点、杂质、暴筋 |  | 不允许 | 轻微杂质 |  |  | 合格 |
|  | 端面不整齐度，mm |  | ≤5.0 | 1.0 |  |  | 合格 |
|  | 膜卷管芯 |  | 不允许有凹陷和影响使用的崩口 | 无 |  |  | 合格 |
| 规 格 | 宽度偏差，mm |  | 0，+4 | +1.0 0 |  |  | 合格 |
|  | 极限厚度偏差，％ |  | ±10 | +3 -5 |  |  | 合格 |
|  | 平均厚度偏差，% |  | ±6 | +0.3 |  |  | 合格 |
| 物 理 机 械 性 能 | 拉伸强度 MPa | 纵向 | ≥180 | 185 |  |  | 合格 |
|  |  | 横向 | ≥180 | 189 |  |  | 合格 |
|  | 断裂伸长率 % | 纵向 | ≤180 | 90 |  |  | 合格 |
|  |  | 横向 | ≤180 | 78 |  |  | 合格 |
|  | 热收缩率 % | 纵向 | ≤3.0 | 1.0 |  |  | 合格 |
|  |  | 横向 | ≤3.0 | 0.2 |  |  | 合格 |
|  | 摩擦系数（动） Us/ud | 非处里面/非处里面 | ≤0.6 | 0.34 |  |  | 合格 |
|  | 润湿张力（处里面面），N/mm |  | ≥50 | 56 |  |  | 合格 |
|  | 雾度，％ |  | ≤7.0 | 1.56 |  |  | 合格 |
|  | 氧气透过量，g/(㎡·24h) |  | ≤5.0×10¯4 | ≤4.5×10¯4 |  |  | 合格 |
| 膜卷接头要求（接头数量不得超过批量的10％，每卷不得超过1个接头） |  |  | 应符合 | 符合 |  |  | 合格 |
| 卫生性能 | 符合GB4806.7之规定 |  | 应符合 | 符合 |  |  | 合格 |
| 检 验 结 论 |  |  | 各项指标均达标，判为优级品 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  | QS证号：皖XK16-204-01345 |  |  |  |  |
| NOVEL联系电话/传真：0556-5915999 |  |  | 供应商联系电话/传真：/ |  | 供应商联系人：于声彬 |  |  |

检验者签名：  曾亚云                                            审核人/日期（加盖检验章）：汪翠华2021.10.10

注：1）检验报告上批送货数量必须与实物相对应，不同的生产批次、生产日期均必须送有对应检验报告；2）无检验报告，或检验报告被审查不符合，将会被扣货；3）供应商出厂检验可以增加检验项目。