产品质量证明书

PRODUCT QUALITY CERTIFICATE

SNTO晟通集团                                                       编  号:20220309007

Serial No.:

| 订货单位 Customer |  |  | 湖南怡永丰新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同号 Contract No. |  |  | STS01220645 |  |  |  | 产品名称 Product |  |  |  |  | 铝 箔 |  |  |
| 执行标准 Technical Standard |  |  | 客户技术标准 |  |  |  | 管芯内径(mm) Core ID |  |  |  |  | 76.2 |  |  |
| 合金状态 Alloy & Temper |  |  | 8079-0 |  |  |  | 规格(um*mm) Specification |  |  |  |  | 6.3*800*C |  |  |
| 检测项目 Inspection Items |  |  | 检测标准 Inspection Standard |  |  |  | 检测实际值 Inspection Value |  |  |  |  | 判定结果 Inspection Result |  | 检测方法 Inspection |
| 宽度公差（mm） Width |  |  | 0，+2 |  |  |  | 802 |  |  |  |  | 合格 |  | 3M卷尺测量 |
| 厚度范围（um） Thickness |  |  | 6.05～6.55 |  |  |  | 6.32～6.46 |  |  |  |  | 合格 |  | GB/T 22638.1-2016 |
| 针孔数 （个/m2） Pinhole |  |  | ≤200 |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 合格 |  | GB/T 22638.2-2016 |
| 抗拉强度，MPa Tensile Strength |  |  | ≥75 |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 合格 |  | GB/T 228.1-2010 |
| 伸长率，% Elongation |  |  | ≥2.0 |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 合格 |  |  |
| 粘附性试验 Adhesiveness Test |  |  | 整体展开≤0.1M 边部展开≤0.3M |  |  |  | 0.08 0.21 |  |  |  |  | 合格 |  | GB/T 22638.3-2016 |
| 润湿性试验 Wettability Test |  |  | Ａ级 |  |  |  | Ａ级 |  |  |  |  | 合格 |  | GB/T22638.5-2016 |
| 化学成分， wt% Chemical Composition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元素 Element | Fe | Si |  | Cu | Mn | Mg |  | Ni | Zn | Ti | Ga |  | Cr | Al |
| 含量 Content | 0.811 | 0.258 |  | 0.014 | 0.003 | 0.001 |  | 0.0048 | 0.007 | 0.024 | 0.019 |  | // | 余量Remainder 8079-0 |
| 备注 Notes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

质检员：	         		复核：				              日期: 2022-03-09

Inspector：					review:					            Date:

电话（Tel）：0731－82852288                  湖南省长沙市腾飞路109号晟通长沙产业园

传真（Fax）： 0731- 82852815               Suntown Industrial Park,No.109 TengFei Road, Changsha City, Hunan Province，China