**产品质量证明书**

**PRODUCT QUALITY CERTIFICATE**

编 号:202204021215

 Serial No.:

|  |  |
| --- | --- |
| 订货单位Customer | 湖南怡永丰包装有限公司 |
| 合同号Contract No. | 2020211215 | 产品名称 Product | 铝 箔 |
| 执行标准Technical Standard | 客户技术标准 | 管芯内径(mm)CoreID | 76.2 |
| 合金状态Alloy& Temper | 8079-0  | 规格(um\*mm)Specification | 6.5\*820\*C |
| 检测项目Inspection Items | 检测标准Inspection Standard | 检测实际值Inspection Value | 判定结果Inspection Result | 检测方法Inspection |
| 宽度公差（mm）Width | 偶数：±1奇数：0，+2 | 820 | 合格 | 3M卷尺测量 |
| 厚度范围（um）Thickness | 6.5um:6.32～6.68  | 6.5um:6.46～6.63 | 合格 | GB/T 22638.1-2008 |
|  针孔数 （个/m2）Pinhole | 6.5um≤200 | 6.5um:150 | 合格 | GB/T 22638.2-2008 |
| 抗拉强度，MPaTensileStrength | 70～105 | 97 | 合格 | GB/T 228.1-2010 |
| 伸长率，%Elongation | ≥1.2 | 2.2 | 合格 |
| 粘附性试验Adhesiveness Test | 整体展开≤0.1M边部展开≤0.3M | 0.090.28 | 合格 | GB/T 22638.3-2008 |
| 润湿性试验Wettability Test | Ａ级 | Ａ级 | 合格 | GB/T 22638.5-2008 |
| 化学成分，wt%Chemical Composition |
| 元素Element | Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Ga | Cr | Al |
| 含量Content | 0.71 | 0.25 | 0.008 | // | // | 0.0042 | // | 0.021 | // | // | 余量Remainder8079-0 |
| 备注 Notes |  |

 质检员： A 复核： 2 日期: 2022-3-10

 Inspector： review: Date:

 **电话（Tel）：0539－7365222**

 **传真（Fax）：0539- 7365168**