长沙顺丰包装有限公司成品检验报告

| 品名： 卷膜 乳白 |  | 生产日期：2022年6月29日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格/型号：85*9C |  | 检验依据：BB/T 0039-2013 |  |
| 生产数量：194.8KG |  | 抽检数量： 5% |  |
| 检验项目 | 标准要求/标准值 | 实际检验情况记录 | 备注 |
| 宽度偏差 | 850±10%/ mm | 标准 |  |
| 长度偏差 | ±10%/ mm | 标准 |  |
| 厚度偏差 | 90±0.001um/ | 标准 |  |
| 印刷 | 图案正常清晰无缺印，无色差 | 无 |  |
| 外观质量 | 包装袋外观材质均匀、平整、无皱折、杂质、污迹、破损等缺陷。塑料包装应无气泡、针孔等缺陷。 | 合格 |  |
| 质量要求 | 底封线牢固，袋口开口性好。 | 合格 |  |
| 封合强度 | ≧6.0 N/15mm | 合格 |  |
| 拉力值 | 拉力强度横向≥30mpa,纵向≥20mpa | 合格 |  |
| 合格与否判定： 合格 不合格 检验员： 生产批号：20220629 |  | 不合格情况描述： 检验员： |  |

ZJ/QR-003A