江 阴 通 利 光 电 科 技 有 限 公 司

产品测试报告单                  JSD-04-01

样品名称规格    TJ-PE-DY    725mm*80μm   批    号        582-220714

生产日期           2022.7.18                 班    次           甲20#

抽样地点           仓  库                   抽样方式           取  样

温    度             23℃                   测试时间           2022.7.18

检验依据          客户标准

| 测 试 项 目 |  | 单 位 | 标准要求 | 实测数据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸强度 （纵向） |  | MPa | ≥17 | 29.12 | 合格 |
| 拉伸强度 （横向） |  | MPa | ≥17 | 28.02 | 合格 |
| 断裂伸长率（纵向） |  | ﹪ | ≥350 | 969 | 合格 |
| 断裂伸长率（横向） |  | ﹪ | ≥350 | 1241 | 合格 |
| 直角撕裂强度（纵向） |  | N/mm |  |  |  |
| 直角撕裂强度（横向） |  | N/mm |  |  |  |
| 雾 度 |  | ﹪ |  |  |  |
| 平均厚度 |  | μm | ±8% | 50.4 | 合格 |
| 膜卷上宽度 |  | mm | +1~+3 | 727 | 合格 |
| 表面张力 |  | mN/m | ≥38 | 42 | 合格 |
| 电晕面摩擦系数 |  |  |  | 0.519 |  |
| 非电晕面摩擦系数 |  |  | 0.15~0.22 | 0.161 | 合格 |
| 热封温度 |  | ℃ | ≤118 | 110 | 合格 |
| 热封强度 |  | N/15mm |  | 10.96 | 合格 |
| 备注 | 低温自动包PE |  |  |  |  |

测试员：王鹏                               审核：