**原材料薄膜检验报告单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 高摩擦低温自动包CPP | 到货日期 | 2022.9.19 |
| 规 格 | 925\*35 | 报告日期 | 2022.9.19 |
| 用 途 | 用于英氏磨牙棒系列 | 生产厂家 | 浙江恒创功能材料有限公司 |
|  数量 | 1件 | 批号 | N/A |
| 检验依据 | YYF/JS(YL)/ZL(ZK)/008 |
| 检测项目 | 检测结果 | 判 定 |
| 项 目 | 技术要求 |
| 外 观 | 不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵 |  通过 |  合格  |
| 宽 度 | ±5mm | -1 | 合格 |
| 厚度极限偏差 | ±10% | 0 | 合格 |
| 厚度平均偏差 | ±10% | -2.86 | 合格 |
| 10个点厚度 | 35 35 35 35 34 36 35 35 35 35 |
| 端面整齐度 | ±2mm | 0.5 | 合格 |
| 纸芯端部 | 不得出现凹陷和崩塌 | 通过 | 合格 |
| 摩擦系数(非电晕面/非电晕面) | ≤0.60 | 0.385 | 合格 |
| 热封起始温度(非处里面之间) /℃ | ≤125 | 116 | 合格 |
| 湿润张力/（mN/m） | ≥38 | 38 | 合格 |
| **拉伸强度/MPa** | 横向≥25 | 25.14 | 合格 |
| 纵向≥35 | 47.42 | 合格 |
| **断裂标称应变%** | 横向≥380 | 676.6 | 合格 |
| 纵向≥380 | 769.9 | 合格 |

结 论: **经检测，该批产品上述指标均符合要求，判定为合格产品。**

批准： 陈建 复核： 曾焰 检验：陈雯