**原材料薄膜检验报告单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 低气味VMCPP | 到货日期 | 2022.9.27 |
| 规 格 | 810\*25 | 报告日期 | 2022.9.27 |
| 用 途 | 英氏米饼系列 | 生产厂家 | 潮州市景程薄膜科技有限公司 |
|  数量 | 7.9kg | 批号 | N/A |
| 检测项目 | 检测结果 | 判 定 |
| 项 目 | 技术要求 |
| 外 观 | 不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵 |  通过 |  |
| 异味 | 不得有明显塑料和溶剂气味 | 轻微异味 |  |
| 宽 度 | ±5mm | +1 |  |
| 厚度极限偏差 | ±10% | +4.00 |  |
| 厚度平均偏差 | ±10% | +1.60 |  |
| 10个点厚度 | 25 25 25 26 26 25 25 26 25 26 |
| 端面整齐度 | ±2mm | 0.5 |  |
| 纸芯端部 | 不得出现凹陷和崩塌 | 通过 |  |
| 摩擦系数(非电晕面/非电晕面) | 内对内摩擦系数 | 0.481 |  |
| 热封起始温度(非处里面之间) /℃ | ≤125 | 114 |  |
| 湿润张力/（mN/m） | ≥38 | 38 |  |
| **拉伸强度/MPa** | 横向≥ | N/A |  |
| 纵向≥ | N/A |  |
| **断裂标称应变%** | 横向≥ | N/A |  |
| 纵向≥ | N/A |  |

批准： 陈建 复核： 曾焰 检验：陈雯