原材料薄膜检验报告单

| 品 名 | 洗眼液易揭CPP | 到货日期 | 2022.11.21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规 格 | 725*55 | 报告日期 | 2022.11.21 |  |
| 用 途 |  | 生产厂家 | 惠州德昉高分子膜材料有限公司 |  |
| 数量 | 19.3kg | 批号 | N/A |  |
| 检验依据 | YYF/JS(YL)/ZL(ZK)/008 |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 检测结果 | 判 定 |
| 项 目 |  | 技术要求 |  |  |
| 外 观 |  | 不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵 | 通过 |  |
| 宽 度 |  | ±5mm | 通过 |  |
| 厚度极限偏差 |  | ±10% | -16.36 |  |
| 厚度平均偏差 |  | ±10% | -9.45 |  |
| 10个点厚度 |  | 52 49 50 48 50 49 50 46 52 52 |  |  |
| 端面整齐度 |  | ±2mm | 0.5 |  |
| 纸芯端部 |  | 不得出现凹陷和崩塌 | 通过 |  |
| 摩擦系数(非电晕面/非电晕面) |  | ≤0.80 | 0.267 |  |
| 热封起始温度(非处里面之间) /℃ |  | ≤135 | 138度 9.12 |  |
| 湿润张力/（mN/m） |  | ≥38 | 38 |  |
| 拉伸强度/MPa |  | 横向≥25 | 22.86 |  |
|  |  | 纵向≥35 | 43.96 |  |
| 断裂标称应变% |  | 横向≥380 | 844.84 |  |
|  |  | 纵向≥380 | 901.24 |  |

批准：  陈建                    复核：   曾焰               检验：陈雯