**湘潭市欣荣塑料制品有限公司**

CPP薄膜出厂检验报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | | | CPP | 产品批次 | | 20230312022 | 生产日期 | 2023-3-12 |
| 产口规格 | | | 865mm\*50um | 数量 | | kg | 检验日期 | 2023-3/13 |
| 检验项目 | | | 单位 | | | 检验标准 | 实测结果 | 单项评定 |
| 宽度极限偏差 | | | mm | | | 0—+5mm | 2 mm | （ 合格 ） |
| 厚度极限偏差 | | | ％ | | | ±8 ％ | 4 ％ | （ 合格 ） |
| 平均厚度偏差 | | | % | | | ±6 ％ | 3 ％ | （ 合格 ） |
| 膜两端周长差 | | | mm | | | ≤8 mm | 5 mm | （ 合格 ） |
| 端面错位 | | | mm | | | ≤5 mm | 2 mm | （ 合格 ） |
| 接头数 | | | 个 | | | ≤1个/每卷膜 | 1个 | （ 合格 ） |
| 电晕面湿润张力 | | | Mn/m | | | ≥36 Mn/m | 38 Mn/m | （ 合格 ） |
| 摩擦系数（静/动） | | |  | | | ≤0.18/0.22 | 0.19/0.22 | （ 合格 ） |
| 起封温度 | | | ℃ | | | ＜145 ℃ | 120℃ | （ 合格 ） |
| 雾度d/% | | | 30um<厚度≦120um | | | ≦8.0 d/% | 5.2 d/% | （ 合格 ） |
| 拉伸强度 | | | Mpa | | | 横向≥25 Mpa | 41 Mpa | （ 合格 ） |
| 纵向≥35 Mpa | 58 Mpa | （ 合格 ） |
| 断裂标称应变 | | | ％ | | | 横向≥380 ％ | 882 ％ | （ 合格 ） |
| 纵向≥280 ％ | 793 ％ | （ 合格 ） |
| 外  观 | 纵向，横向褶皱 | | | | | 不明显 | 无 | （ 合格 ） |
| 爆筋，晶粒，变形，条纹。 | | | | | 允许轻微 | 轻微 | （ 合格 ） |
| 刮伤，杂质，穿孔，油污 | | | | | 不允许 | 无 | （ 合格 ） |
| 综合评定 | | 合格 | | 符合性声明 | 本产品原料符合GB4806.6-2016食品安全国家标准食品接触用塑料树脂。GB4806.7-2016食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品。GB9685-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品用添加剂使用标准。GB31603-2015食品安全国家标准食品接触材料及制品生产通用卫生规范。 | | | |

检验依据： GB/T 27740-2011

检验： 何鑫 审核：李国强