版本：2021.1.0版

广东德固新材料科技有限公司

DA1008/DB2008双组份无溶剂型聚氨酯粘合剂

DA1008/DB2008是一款高功能型双组份无溶剂聚氨酯胶粘剂，用于食品药品软包装复合。

应用范围

适用于各类塑/塑、镀铝、铝塑膜等材质结构的复合，具有优异的表面湿润性、高剥离强度、优异的耐热性等特性。针对不同地区或气候环境条件下，于45℃加工温度下，WA1008/WB2008粘合剂流动性良好，盘中寿命适中，保证胶盘中胶水新鲜度，以及在基材上的流平性。

典型应用结构

● PET/PE	● BOPP/VMPET/PE

● BOPP/PE  	● BOPA/RCPP

● AL/PE	● AL/RCPP

● BOPP/CPP                      ● BOPP/VMCPP

*薄膜在复合前需经电晕处理，并达到足够的达因数。

技术规格（数据典型值仅供参考，并非性能标准）

| 指标 |  | DA1008 | DB2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组份 |  | NCO | OH |
| 外观 |  | 浅黄色透明液 | 浅黄色透明液 |
|  |  | 液体 | 液体 |
| 固含量 |  | 100% | 100% |
| 粘度（mPa· S,25℃） |  | 2000~3500 | 2000~3500 |
| 密度（g/cm³,25 ℃） |  | 1.14 | 1.10 |
| 重量比* |  | 100 | 75~85 |
| NCO含量% | 16.0~18.0 |  |  |
| 清洗剂 | 乙酸乙酯 |  |  |

*推荐重量比范围NCO：OH=100：75，根据实际使用效果调整。

复合工艺参数

| 温度设置 ( oC) | DA1008 | DB2008 |
| --- | --- | --- |
| 预热 | 45~50 | 45~50 |
| 管道 | 45 |  |
| 计量辊 | 45 |  |
| 涂布辊 | 45 |  |
| 复合辊 | 35-45 |  |

适用机型: 任何型号无溶剂复合机并配有自动混合供胶设备

涂布量:	1.0 ~ 2.0g/m2 （根据不同基材，不同应用，用不同上胶量）

操作温度: 45 oC

可使用时间: 混合后约30分钟

熟化周期:40~ 50 oC，24 小时分切，30-48小时制袋（环境湿度为70%条件下）

*根据材料结构，温度，湿度等因素熟化时间增减。

食品接触材料法规

由于食品接触材料法规的具体条例因不同国家或地区而有所不同，并实时有更新，请联系业务人员取得该产品DA1008/DB2008最新的法规信息。

预防措施

使用聚氨酯粘合剂时，应避免与皮肤或眼睛直接接触，避免吞食胶液或吸入蒸气。建议使用前详细阅读MSDS 文件，选用适宜的个人防护用品。

包装

DA1008:	20 Kg / 桶   220Kg/桶

DB2008:	20 Kg / 桶   200Kg/桶

储存期

在5oC ~ 35oC的干燥环境下， 未启封的DA1008可存放6个月，DB2008可存放12个月。启封后未用完的产品须密封保存并尽快用完。

DA1008/DB2008双组份无溶剂型聚氨酯粘合

- 最终的复合产品质量受多个因素影响，除粘合剂外，还应考虑油墨、薄膜、工艺、环境等。

- 复合印刷膜时需考虑油墨系统的复杂性，建议预先测试油墨系统与粘合剂系统之间的相容性。

- 薄膜的电晕处理、添加剂，以及其耐内容物性能等因素对复合制品的最终品质评定都至关重要。正式使用前请针对实际生产条件进行相关复合测试。

- 为了保证有效的上胶以及避免涂布机负载过大，视具体情况每隔6~ 12小时对整个上胶系统以溶剂清洗。

- DA1008组份含有极易与水气反应的NCO基团，注意密封保存并尽快使用已开封的胶水。

- 切勿将本产品与其他粘合剂混合使用。

- 注意含三层及以上结构的产品，熟化时时间要求36小时以上。

- 复合镀铝结构时，注意测试胶水和的油墨匹配性。

版本：更新日期：2018 年 5

以上技术资料所提供之数据和建议，仅以本公司试验所得结果为依据， 并不保证其完整及准确性。由于产品的实际性能、保质期、特征会因各用户的实际生产和应用条件、环境不同而会有所差异，因此用户有责任于正式生产前对我公司产品依据实际用途进行测试，在确定本公司产品符合实际用途的前提下才能投入生产。此产品数据只基于特定的测试条件，以上技术资料仅供参考。由于对用户公司产品的实际使用条件（指用户的生产工艺和流程控制及实际应用状态等）非本公司所能控制，因此本公司对产品是否适用最终特定用途不予保证。本公司的产品依照本公司销售合同销售，并且本公司依据客户需要提供的试验结果仅供用户参考用途，不构成本公司对用户产品质量之保证及承诺，如需要更多信息，请咨询我公司技术服务部。