|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **质量信息反馈单** | | | | | | |
| 发出公司 | 青岛安信制果食品有限公司 | | 供货公司 | 湖南怡永丰新材料科技有限公司 | | |
| 异常发现时间 | 2023.05.08 | | 来料验收or生产过程 | 来料验收 | 到货时间 | 2023.05.07 |
| 原材料/产品品项 | 英氏婴幼儿蟹田夹心米饼中膜 | | 批次信息 | 20230427 | | |
| 受影响原材料/产品总数量 | 211.7kg | | 不合格比例 | 50.0% | | |
| 抽样量：2箱（2卷），不良数：1卷，不良率：50.0%。  抽检2卷，制袋1卷，放置24小时后，经7人闻味有异味。 | | | | | | |
|
|
| 违反《质量标准》条款：  违反了：《食品包装用复合膜、袋技术标准》中第2条技术要求中表1食品用复合包装膜内第3项异味质量要求：不得有明显塑料和溶剂气味。 | | | | | | |
|
|
| 反馈人 | 黄胜梅 | 审核人 | 曹丹丹 | 反馈时间 | 2023.05.08 | |
| 备注(包括但不限于：工厂处理意见、同类信息反馈、整体质量趋势、其他质量相关反馈)  判定方案：《食品包装用复合膜、袋技术标准》中第6条。结果判定及处理规则：异味为严重缺陷，发现严重缺陷退货处理。 | | | | | | |
|
|
|