XH-8068/K8068聚氨酯干式复合胶粘剂

XH-8068/K8068  JUANZHIGANSHIFUHEJIAONIANJI

- 概述：

XH-8068 /K8068是一种耐煮沸的双组份反应型聚氨酯干式复合胶粘剂，可用于PET、CPP、PE、CPE、OPP、AL、NY等基材的层间复合。

- 产品特性：

1、 胶层柔软适合镀铝类基材复合，有效降低镀铝转移，增强镀铝层复合强度；

2、 良好的耐温、抗冻、耐水解性能。制品可耐100℃，30分钟杀菌消毒；

3、 快速固化，热封强度高；

4、 可有效缓解厚层PE释出物的影响；

5、 固含量高，减少溶剂使用；

6、 具有良好的初粘性及较佳的剥离强度，可降低复合过程因张力控制及两种伸张性不同的薄膜基材产生的隧道现象；

7、 具有良好的润湿、流平性能，适合用于高、中速涂布。

- 产品技术规格：

| 型号 | XH-8068 | XH-K8068 |
| --- | --- | --- |
| 树脂体系 | 聚酯聚氨酯多元醇 | 异氰酸酯交联聚合物 |
| 外观 | 无色或浅黄色透明粘稠液体 | 无色或浅黄色透明粘稠液体 |
| 固含量（%） | 66±2 | 75±2 |
| 溶剂 | 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 |
| 粘度（mPa.s 25℃） | 3000-5000 | 1000-4000 |

- 参考配比：

一般XH-8068/K8068=100/15-25；用户根据自己的状况确定配方比例，若没有特别要求，本公司将按照XH-8068/K8068=100/18的比例提供给用户。

- 稀释：

一般使用醋酸乙酯；要求溶剂的含水量≤0.2%，不能含有醇、胺类等含有活性氢的溶剂。

| XH-8068 | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XH-K8068 | 3.6kg | 3.6kg | 3.6kg | 3.6kg | 3.6kg |
| 乙酸乙酯 | 40.0kg | 33.2kg | 29.4kg | 26.1kg | 21.8kg |
| 总重量 | 63.6kg | 56.8kg | 53.0kg | 49.7kg | 45.4kg |
| 工作液浓度 | 25% | 28% | 30% | 32% | 35% |

注：粘度为特定浓度的工作液在25℃下使用3#察恩杯测得。

图1  浓度-粘度图

- 应用范围：一般的干式复合。

- 涂布方式：凹版涂布。

- 涂布量：3-5g/m2(干基)，（根据薄膜结构后加工、用途、品质要求不同而决定）。

- 复合辊温度：一般控制在50℃-80℃，易受温度影响的薄膜控制在50℃-60℃。

- 复合辊压力：在不损坏薄膜的前提下，应尽量提高复合压力。

十一、复合烘道温度：50℃~60℃、60℃~70℃、70℃~80℃（参考值）。

- 十二、熟化温度：45℃-55℃。（常规的熟化温度建议是45℃或以上，含铝箔熟化温度建议是50℃或以上。）

- 十三、熟化时间： 48小时或以上。由于双组份聚氨酯胶粘剂的固化反应速率随气温而变化，且卷膜的内外层要达到设定的熟化温度所需时间亦有所不同，因此在冬天气温低的情况下以及对于较大的卷膜和含AL的多层结构复合膜，应适当延长其熟化时间，避免因胶粘剂两组份固化交联不完全而造成复合膜热封卷边、离层、不平整等品质异常现象的发生。

- 十四、固化率：

| 时间 | 0h | 24h | 34h | 48h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室温 | 0.0000 | 0.7218 | 0.8489 | 0.9322 |
| 45℃ | 0.0000 | 0.8973 | 0.9497 | 0.9558 |
| 55℃ | 0.0000 | 0.9259 | 0.9672 | 0.9688 |

图2  固化速率图

十五、   包装：主  剂：20kg/桶

固化剂：3.6kg（可根据用户的使用要求进行包装）

十六、   贮存：本产品为易燃易爆物品，应密封存放于阴凉、干燥、干净处；储运需注意隔热、防潮、防火。贮存期为一年。

注意事项：

1、主剂与固化剂的配比，用户应根据薄膜种类、复合结构、印刷状况及气候条件（环境温度、湿度）等对主剂与固化剂的比例作适当调整。在高温高湿的气候条件，对于使用含有大量醇类稀释剂的凹版油墨印刷的薄膜以及极易吸潮的尼龙薄膜基材复合时，用户应将固化剂的配比在原有基础上增加5%~10%左右使用。

2、有些薄膜基材经水煮处理后，剥离强度会下降，使用前应加以确认。

3、复合过程中需注意检查、控制胶粘剂粘度；要有足够的涂布量并充分熟化。

4、被粘接的基材表面需经电晕处理，清洁干燥、无灰尘、油污，其中，PET的表面张力不得低于42达因；NY作为中间层时必须经双面处理，表面张力不得低于50达因；OPP、CPP及PE的表面张力不得低于38达因。

5、薄膜添加剂的种类、胶液浓度，网辊深度，线数对复合膜的粘接强度有影响，使用前要进行选择。

6、打开包装后，必须在短期内用完，尤其固化剂容易吸潮变质，更应注意干燥，密封存放。

7、已调配后的胶粘剂应尽量在8小时内用完，如发现胶粘剂粘度明显提高或呈现浑浊时，应停止使用。

8、本品含易燃溶剂，严禁烟火及注意静电。

9、作业场所应保持通风，并佩戴适当的劳保工具。

10、使用前请阅读产品安全使用说明。

重要提示：

本公司产品生产过程均经严格监控，产品出厂经严格质量检验。以上相关产品技术信息为善意提供，仅作参考。产品的具体使用方法由用户根据自身的产品要求及其生产技术条件确定，请用户在使用前进行充分的试验。由于我公司产品的应用、使用与加工生产的产品均不在本公司控制范围，因此对于客户使用不当造成的不良后果，本公司不负任何责任。

广东新辉化学有限公司                  电话：（0760）88501618 & 88503136          传真：88501681

地址：广东省中山市东升镇同茂工业区          邮编：528412                  网址：www.xinghui.com.cn