江 阴 通 利 光 电 科 技 有 限 公 司

产品测试报告单                  JSD-04-01

样品名称规格    ZJ-CPP   800mm*70μm    批    号          603-230817

生产日期             2023.8.21             班    次            甲2 #

抽样地点             仓   库              抽样方式            取  样

温    度               23℃               测试时间            2023.8.21

检验依据         GB/T27740-2011

| 测 试 项 目 |  | 单 位 | 标准要求 | 实测数据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸强度 （纵向） |  | MPa | ≥35 | 37.40 | 合格 |
| 拉伸强度 （横向） |  | MPa | ≥25 | 27.49 | 合格 |
| 断裂伸长率（纵向） |  | ﹪ | ≥280 | 1122 | 合格 |
| 断裂伸长率（横向） |  | ﹪ | ≥380 | 888 | 合格 |
| 直角撕裂强度（纵向） |  | N/mm |  |  |  |
| 直角撕裂强度（横向） |  | N/mm |  |  |  |
| 雾 度 |  | ﹪ |  | 20.66 |  |
| 平均厚度 |  | μm | ±3% | 70.5 | 合格 |
| 宽 度 |  | mm | 0~+2 | 801 | 合格 |
| 表面张力 |  | mN/m | ≥36 | 38 | 合格 |
| 电晕面摩擦系数 |  |  |  | 0.387 |  |
| 非电晕面摩擦系数 |  |  |  | 0.227 | 合格 |
| 热封温度 |  | ℃ |  | 170 | 合格 |
| 热封强度 |  | N/15mm |  | 4.22 | 合格 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

测试员：黄佳俊                             审核：