江 阴 通 利 光 电 科 技 有 限 公 司

产品测试报告单                  JSD-04-01

样品名称规格   PE易揭    755mm*70μm      批    号          582-230818

生产日期           2023.8.22                 班    次           乙20 #

抽样地点           仓  库                   抽样方式           取  样

温    度             23℃                   测试时间          2023.8.22

检验依据          客户标准

| 测 试 项 目 |  | 单 位 | 标准要求 | 实测数据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸强度 （纵向） |  | MPa | ≥17 | 36.88 | 合格 |
| 拉伸强度 （横向） |  | MPa | ≥17 | 28.48 | 合格 |
| 断裂伸长率（纵向） |  | ﹪ |  | 1295 | 合格 |
| 断裂伸长率（横向） |  | ﹪ |  | 1122 | 合格 |
| 直角撕裂强度（纵向） |  | N/mm |  |  |  |
| 直角撕裂强度（横向） |  | N/mm |  |  |  |
| 雾 度 |  | ﹪ |  |  |  |
| 平均厚度 |  | μm | ±8% | 70.3 | 合格 |
| 膜卷上宽度 |  | mm | 0~+5 | 757 | 合格 |
| 表面张力 |  | mN/m | ≥38 | 42 | 合格 |
| 电晕面摩擦系数 |  |  |  | 0.225 |  |
| 非电晕面摩擦系数 |  |  |  | 0.691 | 合格 |
| 热封温度 |  | ℃ |  | 130 |  |
| 热封强度 |  | N/15mm |  | 5.23 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

测试员：张珑珑                                审核：