**实验室检测报告**

编号：QR-QA-036

|  |  |
| --- | --- |
| 样品名称： | 输液袋易揭膜PE样品②（755\*70） |
| 样品材质： | PE |
| 样品来源： | 送样 |
| 样品数量： | 1卷 |
| 检测项目： | 厚度、拉伸强度、摩擦系数、润湿张力、热封强度 |
| 检测日期： | 2023.9.18 |
| 生产数量： | 300M |
| 检测人员： | 朱灵超 |

测试结果：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | | 测试标准 | 测试结果 | 单项判定 |
| 厚度（μm） | | ±5% | 72.5 | 合格 |
| 拉伸强度（Mpa） | 纵向 | ≥15 | 29.01 | 合格 |
| 横向 | ≥15 | 26.76 | 合格 |
| 热合强度（N） | | 130℃热封 | 11 | 合格 |
| 摩擦系数 | | ≤0.5 | Us：0.204  Ud：0.168 | 合格 |
| 润湿张力 | | ≥38 | 38 | 合格 |

备注：

编制： 庄越 审核： 何成航

伸华包装实验室（盖章）