四川厚诚新材料有限公司

| 产品出厂检验报告单 客户简称 | 怡永丰（样品） |  |  |  |  |  | 执行标准 |  | Q/SCHC-01-2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | CPE | HC-TJ-PE-CDY |  |  |  |  | 生产批号 |  | 223110717 |  |  |  |
| 产品厚度 | µm |  | 75 |  |  |  | 检验日期 |  | 2023.11.07 |  |  |  |
| 产品宽度 | mm |  | 505 |  |  |  | 订 单 号 |  | / |  |  |  |
| 批 产 量 | kg |  | / |  |  |  | 报告日期 |  | 2023.11.10 |  |  |  |
| 抽 样 量 | 2% |  |  |  |  |  | 批 卷 数 |  | / |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  |  | 合格要求 |  | 检验结论 |  |  |  |
| 表观情况 | 厚度偏差 |  |  |  |  |  | ±1.5µm |  | 合格 |  |  |  |
|  | 宽度偏差 |  |  |  |  |  | 0-4mm |  | 合格 |  |  |  |
|  | 刮伤、孔洞、暴筋 |  |  |  |  |  | 无 |  | 合格 |  |  |  |
|  | 条纹、晶点 |  |  |  |  |  | 不影响使用 |  | 合格 |  |  |  |
|  | 膜卷端面错位 |  |  |  |  |  | ≤2mm |  | 合格 |  |  |  |
|  | 纸芯断面 |  |  |  |  |  | 平整不掉屑 |  | 合格 |  |  |  |
| 摩擦系数 | 非处理面 / 非处理面 |  |  | 纵向 | 静µs |  | 0.162 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 动µd |  | 0.166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 横向 | 静µs |  | 0.154 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 动µd |  | 0.162 |  |  |  |  |  |
| 拉伸强度 | 纵向 |  |  |  | Mpa |  | 31.28 |  |  |  |  |  |
|  | 横向 |  |  |  |  |  | 25.65 |  |  |  |  |  |
| 断裂伸长率 | 纵向 |  |  |  | % |  | 689.45 |  |  |  |  |  |
|  | 横向 |  |  |  |  |  | 872.07 |  |  |  |  |  |
| 热封性能 | 非处理面/非处理面 |  |  |  | 温度(℃） |  | 102℃ |  |  |  | 104℃ |  |
|  | 0.3Mpa、1s、下温100℃ |  |  |  | 强度(N） |  | 12.51 |  |  |  | 13.22 |  |
| 雾度（%） |  |  |  |  |  |  | 4.81 |  |  |  |  |  |
| 透光率（%） |  |  |  |  |  |  | 91.04 |  |  |  |  |  |
| - 光泽度（GU） |  |  |  |  |  |  | 85.5 |  |  |  |  |  |
| 落镖冲击破坏质量（g） |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |
| 摆锤（J） |  |  |  |  |  |  | 1.325 |  |  |  |  |  |
| 润湿张力（mN/m） |  |  |  |  |  |  | ≥38 |  |  |  |  |  |
| 检验人 | 黄道海 |  |  | 结论 |  |  | 复核人 | 毛荣英 |  | 批准人 |  |  |