鸿昌油墨HC1805型聚氨酯双组份哑光油

HC1805型哑光油为双组份型耐高温产品，适用于OPP，PET等薄膜有电晕表面印刷，手感细腻，透明度好，光泽均匀，适合高中低各速印刷。其中，HC1805A为哑光油，HC1805B为固化剂,哑光油与固化剂配比为10:0.8-1。

一、产品特点：

1、本产品适合耐高温封边场合使用，如多边折叠封口制袋；

2、哑度高，分布均匀，透明度好；

3、流动性好，极佳的印刷效果。

二、  适用基材：

1、聚丙烯薄膜OPP（处理度38达因以上）

2、聚酯薄膜PET（处理度48达因以上）

三、稀释剂参考配方：

用户可根据印刷速度调整各溶剂比例，但比例不超过光油两80%， 同时，过高的稀释会使印刷涂层光泽升高。

1、快干  醋酸正丙酯  ：醋酸乙酯=20:80

中干  醋酸正丙酯  ：醋酸乙酯=50:50

慢干  醋酸正丙酯  ：醋酸乙酯=100:0

四、注意事项

1、使用前请充分搅拌均匀。

2、本产品为双组份固化型产品，在使用过程中注意溶剂含水量及使用环境湿度。尽量避免使用醇溶型油墨与本产品搭配使用，醇类溶剂的残留会导致固化不完全。

3、本产品固含量较高，使用时请注意根据客户设备情况使用合适的稀释剂配比，防止因假干或溶剂残留较高假干导致返粘。

4、如需调整哑度，请与我公司联系定制，使用普通聚氨酯冲淡剂或调金油冲淡会降低耐热性能。

5、HC1805B固化剂需用溶剂稀释后加入哑光油，确保充分搅拌均匀，为保证耐热性最佳效果，请在2h内使用完毕。

6、使用后的剩余哑光油会因吸入空气中水分导致固化剂固化，降低耐热性能或储存过程中增稠。环境湿度较大时，建议剩余哑油用醋酸正丙酯稀释，并加入部分新哑油，再次使用时需补加固化剂，并与新的哑油混合后使用，以达到最佳效果。

以上说明及结论均为实验室结果，不作为对产品最终效果及使用后效果的承诺，客户需根据自身产品结构及设备性能进行测试，自行评估产品是否适用。

广东鸿昌化工 油墨事业部