产品性能标准

TP系列酯溶聚氨酯里印复合油墨是采用高档进口树脂、颜料、助剂研制而成，是一种不含甲苯、丁酮的酯溶环保型凹版油墨，符合安全卫生性要求，配合不同的溶剂可适合于低速至高速印刷，具有良好的印刷适应性和优异的耐水煮蒸煮性能。

一、产品特性：

1、适用于电晕处理的BOPP、PET、NY 等薄膜印刷。

2、印刷适应性优异，油墨转移性佳，适合于每分钟50米至400米的印刷速度。

3、颜色鲜艳、色浓度高、流平性及网点再现性好，适合于多层次化的印刷要求。

4、大大改善了印刷车间环境，无甲苯、无丁酮减轻对环境的污染。

5、印刷品的溶剂残留量极低，特别适合于高卫生要求的包装。

6、与固化剂配套使用，能达到优异的水煮和蒸煮效果。

二、适用基材：

1、BOPP、CPP、PE（处理度38达因以上）

2、PET (处理度46达因以上)

3、NY （处理度52达因以上）

4、印刷级PT、K涂层薄膜

5、其他特殊用途的薄膜基材请与本司技术部联系

三、主要成份：

| 主要成份 | 比例% |
| --- | --- |
| 聚胺酯树脂 | 10-15% |
| 钛白粉 | 30-35% |
| 酯类溶剂 | 30-50% |
| 干燥助剂 | 2-3% |
| 颜料 | 10-12% |

四、稀释溶剂配比：

| 版面 溶剂名称 | 白墨（实地版） | 色墨 |
| --- | --- | --- |
| 醋酸乙酯（EA） | 80 |  |
| 异丙醇(IPA) | 20 | 20 |
| 正丙酯（NPAC) |  | 80 |

五、使用说明及注意事项：

1、使用前应充分搅动，使桶内油墨均匀一致，具有良好的流动性。

2、稀释油墨时，先配好稀释溶剂，在搅拌的条件下缓慢加入，切忌大量急骤加入。

3、不能与其它不同类型的油墨混合，以免造成树脂析出而无法使用。

4、油墨在环境较潮湿或在耗墨量少的印版里使用时，建议使用慢干溶剂，并请提高烘箱

温度和增大风量，以避免油墨带入过多空气里的水份，产生增粘、堵版、色彩降低、返粘等现象。

5、本产品为易燃品，应储存在低温下，避免曝晒和雨淋。

6、蒸煮油墨与固化剂配套使用可用于水煮，蒸煮产品印刷，固化剂添加量为1-5%。

六、包装规格：白墨22KG/桶，色墨18KG/桶。

七、保 质 期：白墨保质期为一年，普通色墨保质期为一年。

△本资料的技术数据是在本公司的条件下测定。但由于产品在用户的实际使用条件和方法并非我们所能控制，因此对提供的技术数据及各项建议，我们不能保证或担保。本公司对可能出现的损失不承担责任，请用户在使用前请进行充分且必要的试验。