**原材料薄膜检验报告单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | AL | 到货日期 | 2025-3-16 | |
| 规 格 | 720\*7 | 报告日期 | 2025-3-18 | |
| 目的 | 降低成本，增加新供应商！ | 生产厂家 | 江苏丰源铝材料科技有限公司 | |
| 取样数量 | 2米 | 批号 | / | |
| 检测项目 | | | 检测结果 | 判 定 |
| 项 目 | | 技术要求 |
| 外 观 | | 不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵 | 通过 | 合格 |
| 宽 度 | | ±5mm | 0 | 合格 |
| 厚度极限偏差 | | ±10% | 0 | 合格 |
| 厚度平均偏差 | | ±10% | 0 | 合格 |
| 10个点厚度 | | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | | |
| 端面整齐度 | | ±2mm | 0.5 | 合格 |
| 纸芯端部 | | 不得出现凹陷和崩塌 | 通过 | 合格 |
| 湿润张力/（mN/m） | | ≥70 | 70 | 合格 |
| 针孔数 | | ≤80个 | 40 | 合格 |

批准： 陈建 复核： 曾焰 检验：陈雯