原材料薄膜检验报告单

| 品 名 | 易撕105度PE | 到货日期 | 2025.8.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规 格 | 870*75 | 报告日期 | 2025.8.4 |
| 用 途 |  | 生产厂家 | 汕头市南升包装材料有限公司 |
| 数量 | - 1件 | 批号 | N/A |
| - 检验依据 | YYF/JS(YL)/ZL(ZK)/007 |  |  |
| 检测项目 |  |  | 检测结果 |
| 项 目 |  | 技术要求 |  |
| 外 观 |  | 不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵 | 通过 |
| 易撕性能 |  | 横纵易撕 | 无易撕效果 |
| 宽 度 |  | ±5mm | +3 |
| 厚度极限偏差 |  | ±10% | -4.00 |
| 厚度平均偏差 |  | ±8% | -0.27 |
| 10个点厚度 |  | 77 77 77 73 72 75 75 76 72 74 |  |
| 端面整齐度 |  | ±2mm | 0.5 |
| 纸芯端部 |  | 不得出现凹陷和崩塌 | 通过 |
| 摩擦系数(非电晕面/非电晕面) |  | ＜0.2 | 0.073 |
| 热封起始温度(非处里面之间) /℃ |  | ＜105 | 107 |
| 湿润张力/（mN/m） |  | ≥38 | 38 |
| 拉伸强度/MPa |  | 横向≥11 | N/A |
|  |  | 纵向≥11 | N/A |
| 断裂标称应变% |  | 横向≥150 | N/A |
|  |  | 纵向≥150 | N/A |

批准：  陈建                    复核：   曾焰               检验：陈雯