原材料薄膜检验报告单

| 品 名 | VMCPP | 到货日期 | 2025.9.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规 格 | 900*30 | 报告日期 | 2025.9.2 |
| 用 途 | 虎泉“培彤”小儿咽扁颗粒复合膜打样 | 生产厂家 | 浙江长宇新材料股份有限公司 |
| 取样数量 | 3米 | 批号 | 250295302 |
| 检测项目 |  |  | 检测结果 |
| 项 目 |  | 技术要求 |  |
| 外 观 |  | 不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵 | 通过 |
| 宽 度 |  | ±5mm | 0 |
| 厚度极限偏差 |  | ±10% | -0.33 |
| 厚度平均偏差 |  | ±10% | -3.33 |
| 10个点厚度 |  | 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 |  |
| 端面整齐度 |  | ±2mm | 0.5 |
| 纸芯端部 |  | 不得出现凹陷和崩塌 | 通过 |
| 湿润张力/（mN/m） |  | ≥38 | 38 |
| 起封温度 |  | ＜120 | 117 |
| 摩擦系数 |  | ＜0.8 | 0.482 |
| 拉伸强度 |  | 横向≥35 | N/A |
|  |  | 纵向≥25 | N/A |
| 断裂伸长率 |  | 横向≥280 | N/A |
|  |  | 纵向≥380 | N/A |

批准：  陈建                    复核：   曾焰               检验：贺荷莲