铝箔袋

质量标准

版本：A/1

文件编号：ERBT/3-YF-068

适用于本公司

编制：                         日期：

审核：                         日期：

批准：                         日期：

20   年   月   日 发布             20   年   月   日 实施

- 目的：

建立铝箔袋的质量标准，为铝箔袋的质量控制提供依据。

- 适用范围：

用于本司购入的铝箔袋。

- 参考标准

- GB 4806.13 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

- GB 4789.2   食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

- GB 4789.15  食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

- GB 4789.3   食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

- GB 14934 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具

- GB 31604.30 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定

- 内容：

  - 品名及规格：

| 品 名 | 规 格 |
| --- | --- |
| 5kg 铝箔袋 | （450×500）mm±5mm |
| 20kg铝箔袋 | （580×850）mm±5mm |

  - 质量指标：

| 指标名称 | 检验水平 | AQL | 验收标准 |  | 检验方法 | 来料检测/批 | 生产厂 COA/批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 观 | Ⅱ | 1.0 | 干净，无破损，密封严密 |  | 目测 | 批检 | 批检 |
| 尺 寸 | S-2 | 4.0 | 按照4.1规格 |  | GB/T 6673 | 批检 | 批检 |
| 厚度 | S-2 | 4.0 | 170±10% |  | GB/T 6672 | 批检 | 批检 |
| 跌落试验 | S-2 | 2.5 | 装5L或7L70℃热水并把袋口用热封口机密封，置于1m高自然跌落，无破损、渗漏。 |  | GB/T 10004 | 查验报告 | 批检 |
| 菌落总数，CFU/100cm2 | S-2 | 2.5 | ≤1000 |  | GB 4789.2 | 批检 | 批检 |
| 霉 菌，CFU/100cm2 | S-2 | 2.5 | ≤100 |  | GB 4789.15 | 查验报告 | 批检 |
| 酵母菌，CFU/100cm2 | S-2 | 2.5 | ≤100 |  | GB 4789.15 | 查验报告 | 批检 |
| 大肠菌群（发酵法）/50cm2 | S-2 | 1.5 | 不得检出 |  | GB 14934 | 批检 | 批检 |
| 沙门氏菌/50cm2 | S-2 | 1.5 | 不得检出 |  | GB 14934 | 查看报告 | 供应商每年外检1次 |
| 剥离强度N/15mm | PET/AL |  | ≥1.2mm |  | GB 8808 | 查验报告 | 批检 |
|  | AL/NY |  | ≥2.5mm |  |  |  |  |
|  | NY/PE |  | ≥2.5mm |  |  |  |  |
| 底封强度（N/15mm) | ≥25.0 |  |  |  | GB/T 2358 | 查验报告 | 批检 |
| 侧封强度（N/15mm) | ≥25.0 |  |  |  |  | 查验报告 | 批检 |
| 溶剂残留量（mg/m2） | ≤5 |  |  |  | GB/T 10004 | 查验报告 | 批检 |
| 感官 | 色泽正常，无异嗅，不洁物等 |  |  |  | 目测 | 查验报告 | 批检 |
| 浸泡液 | 迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变 |  |  |  | GB 31604.1 | 查验报告 | 批检 |
| 总迁移量/（mg/dm2） | ≤10 |  |  |  | GB 31604.8 | 查验报告 | 供应商每年外检1次 |
| 壬基酚（迁移量） | ＜0.01mg/kg |  |  |  | GB 31604.50 | 供应商每年外检1次 |  |
| 双酚A（迁移量） | ＜0.01mg/kg |  |  |  | GB 31604.10 | 供应商每年外检1次 |  |
| 高锰酸钾消耗量/（mg/kg） | 蒸馏水（60℃，2h） |  |  | ≤10 | GB 31604.2 | 供应商每年外检1次 |  |
| 重金属（以Pb计），mg/kg | 4%乙酸（60℃，2h） |  |  | ≤1 | GB 31604.9 | 供应商每年外检1次 |  |
| 芳香族伯胺迁移量 (mg/kg) | 不得检出(检出限=0.01mg/kg) |  |  |  | GB 31604.52 | 供应商每年外检1次 |  |
| 塑化剂(迁移量） | 邻苯二甲酸二甲酯（DMP） |  |  | <0.1mg/kg | GB 31604.30 | 供应商每年外检1次 |  |
|  | 邻苯二甲酸二乙酯（DEP) |  |  | <0.1mg/kg |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二烯丙酯（DAP） |  |  | <0.01mg/kg |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP) |  |  | <0.1mg/kg |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二正丁酯（DBP) |  |  | <0.1mg/kg |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二（2-甲氧基）乙酯（DMEP) |  |  | <0.1mg/kg |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）酯（BMPP) |  |  | <0.1mg/kg |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二（2-乙氧基）乙酯（DEEP) |  |  | <0.1mg/kg |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二戊酯（DPP) |  |  | <0.1mg/kg |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二乙酯（DHXP) |  |  | <0.1mg/kg |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP) |  |  | <0.1mg/kg |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二（2-丁氧基）乙酯（DBEP) |  |  | <0.1mg/kg |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二环已酯(DCHP) |  |  | <0.1mg/kg |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二（2-乙基）已酯（DEHP) |  |  | <0.1mg/kg |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二苯酯(DPhP) |  |  | <0.1mg/kg |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP） |  |  | <0.1mg/kg |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP-1） |  |  | <0.1mg/kg |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二壬酯（DNP） |  |  | <0.1mg/kg |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP-1） |  |  | <0.1mg/kg |  |  |  |

  - 检验方法：

    - 外观：目测（不得借助任何倍数的放大镜）。

    - 尺寸：用分度值为0.5mm钢直尺测量。

    - 净含量：用0.01g精度的电子秤测量。

    - 微生物限度：

- 取样品用开孔面积为 25cm2的灭菌过的金属模板压在内层面上，将无菌棉签用生理盐水稍沾湿，在板孔范围内擦抹5次，换1支棉签再擦抹5次，每个位置用2支棉签共擦抹10次，共挑选4个位置进行擦抹，累积擦抹面积100cm2。

- 每支棉签抹完后立即投入盛有50ml生理盐水的无菌瓶（棉签手部接触位置折断废弃），迅速摇晃30S。无菌瓶静置5分钟，即得供试品溶液。取供试液按食品安全国家标准检测。

  - 复检周期：6个月。

- 4.5 用途：用于本司粉状产品第二层包装。

- 4.6 运输:运输应避免雨淋、受潮和污染。

4.7 贮存:贮存要求常温通风仓库，离地高度＞10mm摆放。

- 5 职责：

- 5.1 质保部负责人负责监督并把关铝箔袋的质量；来料验收人员负责验收铝箔袋是否符合标准。

5.2 仓库负责接收并保存好铝箔袋。

5.3 采购部负责按此标准采购铝箔袋。

本文件起草及修订记录

| 序号 | 主要修改原因和内容 | 实施日期 | 修改方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / |  | 首版发布 |
| 2 | - 因搬迁新厂，公司地址修改成湖南省长沙市浏阳经济技术开发区亚洲湖路18号 - 增加20kg规格的铝箔袋，并修改相关指标 |  | 改A/0版 |

--------------