GT8006消光油

GT8006是一款专用于PET反转印刷的消光油墨，印刷于非处理面，适用于不同速度下的凹版印刷，具有环保、耐热性高、耐指划优异等优良品质，对基材表面有优良的适应性。

一、使用说明

适合基材   PET

二、产品特性

1、印刷适性优异，能很好的适应不同的印刷速度。

2、产品符合环保要求，无苯无酮且溶剂残留量低。

3、印品有特殊的耐刮性能。

4、印品耐摩擦，抗划伤性强。

5、印品耐热性优良。

三、稀释溶剂及印刷粘度

1、稀释溶剂

快干稀释剂：  醋酸乙酯

标准稀释溶剂：醋酸乙酯：醋酸正丙酯 =1:1

在实际印刷中，须根据具体印刷条件及要求选择溶剂配比。

2、印刷粘度

油墨的印刷粘度可以根据基材的性能，凹版深浅及其它印刷条件而定，一般可采用察恩3#杯25℃室温下，流速15~18秒的粘度。

四、注意事项：

1、油墨使用时，应避免加入过量的溶剂，以免影响耐刮效果和耐磨性能。

2、根据产品结构的不同，固化剂按5%-8%的含量加入，如面膜袋等多层结构，或产品需要进行高温蒸煮，固化剂需按最大量添加。加入固化剂的油墨应在24小时内使用完。旧墨再次使用时应添加5%-8%的固化剂，并少量混合到新墨中使用。

3、耐刮性能在复合后熟化室50℃下熟化24-48小时后效果最佳。

4、印刷油墨如有易渗透品种颜色，在与消光油接触后存在渗透的风险，应避免使用。

5、本系列油墨避免与其它系列油墨混合使用，以免影响本系列油墨的品质。

资料的技术参数是在较为恒定的实验条件下所测定，由于不同客户使用本产品的条件和工艺差异较大，在实际使用时，条件和工艺的不同可能会引起结果不同。因此，上述技术参数及建议仅供参考，不作担保。请客户在使用前进行必要的试验，确认能满足要求方可使用。